PODZIEMNE KOMORY ZBIORCZE ŚCIEKÓW I OSADU

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są podziemne komory zbiorcze ścieków – 1 sztuka, oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 7a i osadu – 2 sztuki, oznaczone na mapie nr 7b i 7c.

- Informacje o budowli

Komory zbiorcze ścieków i osadu znajdują się całkowicie pod ziemią, wzdłuż pompowni ścieków i osadu:

- komora zbiorcza ścieków po stronie zachodniej – w miejscu pokazanym na fotografiach 1 i 2, z kanałami doprowadzającymi ścieki – fot. 3, 4 i 5,

- 2 komory zbiorcze osadu po stronie wschodniej – w miejscu pokazanym na fotografiach 6, 7 i 8 – widoczna wyłącznie studzienka rewizyjna.

# Komory zbiorcze wykonano jako zbiorniki żelbetowe z betonu Rw=170at, stal St0S.

# Podobnie fragment otwartego kanału doprowadzającego ścieki. Obudowa otwartej studni doprowadzającej ścieki we fragmencie z cegły pełnej ceramicznej otynkowanej zaprawą cementową (fot. 4).

- Ocena stanu technicznego

Zbiorniki znajdują się w całości pod poziomem terenu. Brak widocznych śladów wycieków pozwala przyjąć, że szczelność zbiorników jest zadowalająca. Oceniając przez analogię stan techniczny otwartej studni doprowadzającej ścieki do podziemnej komory - stwierdza się znaczne zużycie warstw izolacyjnych zarówno w tej studni, jak i w zbiorniku zamkniętym.

Jeżeli w przygotowywanej modernizacji oczyszczalni ścieków komory te będą przydatne, wówczas mogą być w dalszym ciągu eksploatowane.

Wymagają jedynie napraw konserwacyjnych, głównie izolacji.

- Zalecenia

Podczas modernizacji Oczyszczalni należy:

- Zbiorniki odkopać.

- Oczyścić ściany zewnętrzne.

- Wykonać izolacje grubowarstwową bitumiczną według zaproponowanej przez Deitermanna technologii opisanej w punkcie I. 5b w załączniku nr 3.

- Oczyścić ściany wewnętrzne, wypełnić ubytki w materiałach ściennych i nałożyć powłokę zabezpieczającą chemoodporną, jak w punkcie I. 6. załącznika nr 3.

- Wymienić nadziemne studzienki w komorach zbiorczych osadu.

Fot. 1

Fot. 2							Fot. 3

Fot. 4 							Fot. 5

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8