ZAŁĄCZNIK 2

TECHNOLOGIA I MATERIAŁY MARKI DEITERMANN DO WYKONANIA USZCZELNIEŃ, NAPRAW ŻELBETU, POWŁÓK ZABEZPIECZAJĄCYCH, CHEMOODPORNYCH ORAZ NAPRAW POSADZEK.

I. Zbiorniki

1/ Naprawa konstrukcji betonowej (żelbetonowej) – system PCC II+III

a/ Warstwa sczepna - CERINOL-ZH

CERINOL-ZH – mineralna, wiążąca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z hydraulicznie wiążącej zaprawy CERINOL-ZH zmieszanej z wodą. Nowy beton, jastrych, należy nakładać metodą „świeże na świeżym”.

b/ Ochrona zbrojenia - CERINOL-MK

CERINOL-MK – jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali. Oczyszczoną stal należy pokryć dwukrotnie, w odstępie czasu 3 godzin, materiałem CERINOL-MK (łączna grubość warstw min. 1,1mm). Przed dalszą obróbką należy odczekać co najmniej 5 godzin przy temp. +200C tj. okres czasu, w którym zachodzi proces utwardzania powłoki.

c/ Zaprawa naprawcza - CERINOL-RM

CERINOL-RM - jednokomponentowa, zawierająca włókna, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza. Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na świeże” gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. CERINOL-RM nakładamy stosując nacisk na jeszcze świeżą warstwę sczepną CERINOL-ZH za pomocą kielni lub szpachelki. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię, a po jej wyschnięciu każdorazowo powlec warstwą sczepną. Grubość nakładanej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks. 5cm.

d/ Zaprawa wygładzająca - CERINOL-OF

CERINOL-OF - jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu zaprawa o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość. Po ułożeniu warstwę należy dodatkowo wygładzić, filcować i pielęgnować przez okres 2 dni.

kalkulacja cenowa

| NAZWA MATERIAŁU | Zużycie | Cena jed. | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerinol MK | 0,190kg/mb (14mm | 2,57 €/kg | 0,49 €/ mb (14mm |
| Cerinol ZH | 2,0 kg/m2 | 0,74 €/kg | 1,48 €/m2 |
| Cerinol RM | 18,8 kg/m2/1cm | 0,66 €/kg | 12,41 €/m2/1cm |
| Cerinol OF | 3,4 kg/m2/2 mm | 0,85 €kg | 2,89 €/m2/2mm |

2/ Szpachlowanie wygładzające

Zaprawa wygładzająca - CERINOL-OF

CERINOL-OF - jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu zaprawa o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość. Po ułożeniu warstwę należy dodatkowo wygładzić, filcować i pielęgnować przez okres 2 dni.

kalkulacja cenowa

| NAZWA MATERIAŁU | Zużycie | Cena jed. | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerinol OF | 3,4 kg/m2/2 mm | 0,85 €kg | 2,89 €/m2/2mm |

3/ Siłowe zamknięcie rys konstrukcji żelbetowych

Siłowe zamknięcie rys konstrukcji żelbetowych należy wykonać poprzez iniekcję ciśnieniową stosując przy tym materiał EUROLAN-FK Inject - jest to przezroczysta, nie zawierająca rozpuszczalnika, dwuskładnikowa żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej. Odznacza się szczególnie niską lepkością, ma bardzo dobrą zdolność do pełzania i bardzo dobrą przyczepność do betonu. Po stwardnieniu osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Jest odporna na wodę morską, sole, benzynę, oleje, tłuszcze wiele ługów, kwasów i innych chemikaliów. Wtłaczanie EUROLANu-FK Inject odbywa się za pomocą pakerów mocowanych w otworach wierconych. Siłowe zamykanie rys należy wykonywać z dużą rozwagą, ponieważ wymuszona ciągłość pracy tych elementów może być przyczyną powstania nowych, trudnych do przewidzenia uszkodzeń. Przed przystąpieniem do iniekcji powierzchnię rysy o paśmie szerokości 10 cm należy zaszpachlować przy użyciu materiału CERINOL-Fix – mineralny, nie zawierający chlorków, szybkowiążący preparat. Rysy należy zaszpachlować zaprawą cementową. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża betonowego tzn. należy usunąć wszystkie zabrudzenia, stare powłoki malarskie utrudniające przyczepność, piaszczące i łuszczące się warstwy betonu. Podłoże czyścić poprzez szlifowanie lub mycie ciśnieniowe, aż do odsłonięcia nośnej warstwy.

kalkulacja cenowa

| Szpachlowanie (pasmo szer. 10cm) : | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINOL-Fix | ok. 0,5 kg/mb | 1,44 EUR/kg (poj.13,5kg) | 0,72 EUR/mb |
| Iniekcja rys : |  |  |  |
| EUROLAN-FK Inject | 1,1 kg/dm3 iniektowanej przestrzeni | 14,98 EUR/kg (poj.5kg) | 16,48 EUR/ dm3 iniektowanej przestrzeni |

4/ Uszczelnienie rys przewodzących wodę

W pierwszej kolejności należy uszczelnić rysy na wierzchu. Do tego celu proponuję zastosować materiał CERINOL-FIX – szybkowiążąca zaprawa zaporowa do uszczelniania przecieków pod naporem wody. Następnym krokiem jest wykonanie iniekcji. Do tego celu stosuje się materiał EUROLAN-FK Inject 2 - jest to barwiona, nie zawierająca rozpuszczalnika, jednoskładnikowa żywica iniekcyjna na bazie poliuretanu. EUROLAN-FK Inject 2 - jest specjalnym środkiem do iniekcji w betonie, murze itp., który twardnieje pod wpływem wilgoci. Nadaje się ona szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się tego preparatu z wilgocią powoduje jego twardnienie. Za pomocą EUROLANu-FK Inject 2 nie można uzyskać siłowych połączeń. Materiał ten jest odporny na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów, tłuszczów, wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów.  Wtłaczanie EUROLANu-FK Inject 2 odbywa się za pomocą pakerów mocowanych w otworach wierconych.

kalkulacja cenowa

| Szpachlowanie (pasmo szer. 10cm) : | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINOL-Fix | ok. 0,5 kg/mb | 1,44 EUR/kg (poj.13,5kg) | 0,72 EUR/mb |
| Iniekcja rys : |  |  |  |
| EUROLAN-FK Inject 2 | 0,2 kg/dm3 iniektowanej przestrzeni | 19,36 EUR/kg (poj.1kg) | 3,87 EUR/ dm3 iniektowanej przestrzeni |

5/ Izolacja zewnętrzna

a/ Izolacja lekka - EUROLAN-3K

Izolację lekką proponujemy wykonać materiałem EUROLAN-3K. Jest to silnie stężona, odporna na alkalia emulsja bitumiczna o uniwersalnym zastosowaniu. EUROLAN-3K może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla murarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem.

#### Izolacja

Warstwę izolacji wykonać materiałem EUROLAN-3 K - koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Materiał nanosić wykonując gruntowanie (30% roztwór wodny) i dwukrotne  pokrycie nierozcieńczonym  EUROLANem-3 K.

zużycie:		EUROLAN-3 K  		700 ml/m2 (gruntowanie +  dwie warstwy)

kalkulacja cenowa

| NAZWA MATERIAŁU | Zużycie | Cena jed. | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-3 K | 0,7 l/m2 | 1,60 €/l (poj. 30l) | 1,12 €/m2 |

b/ Izolacja grubowarstwowa bitumiczna - SUPERFLEX-10, EUROLAN-3 K (rozwiązanie alternatywne)

Izolacja należy wykonać przy użyciu materiału SUPERFLEX-10. Jest to dwuskładnikowy preparat na bazie surowców bitumicznych i tworzyw sztucznych, które po wymieszaniu w wyniku reakcji tworzą wysokoelastyczną powłokę izolacyjną, odporną na działanie wody i wilgoci zawartej w gruncie. Najważniejszymi zaletami proponowanego materiału są: nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, można go stosować na podłożach suchych i wilgotnych, jest rozciągliwy, nie występuje podsiąkanie wody tak jak ma to miejsce w przypadku izolacji rulonowych.

#### Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać materiałem EUROLAN-3 K - koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami.

#### Izolacja

Powierzchniową izolację wykonać z materiału SUPERFLEX-10 - wysokoelastycznej, nie zawierającej rozpuszczalnika, 2-komponentowej, wzbogaconej tworzywami sztucznymi masy bitumicznej. Materiał nanosić na przeschnięty grunt.

kalkulacja cenowa

| Gruntowanie | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-3 K | 0,05 l/m2 | 1,60 €/l (poj. 30l) | 0,08 €/m2 |
| Izolacja |  |  |  |
| SUPERFLEX-10 | 3,5 l/ m2 | 2,24 €/l (poj. 30l) | 7,84 €/m2 |

6/ Powłoka zabezpieczająca, chemoodporna wewnętrzna zbiorników

a/ Powłoka– EUROLAN-FK 21, EUROLAN-FK 22

Gruntowanie podłoża

Gruntowanie normalnie chłonnego podłoża, zamykającego pory występujące w podłożu wykonać materiałem EUROLAN-FK 21 - bezbarwną, zawierającą rozpuszczalnik, 2-komponentową żywicą reaktywną na bazie żywicy epoksydowej.

Powłoka malarska

Powłokę wykonać z materiału EUROLAN-FK 22 - barwnej, nie zawierającej rozpuszczalnika, 2-komponentowej żywicy reaktywnej na bazie żywicy epoksydowej. Żywicę nanosić na jeszcze lepkie zagruntowane podłoże. W przypadku wykonania gruntowania materiałem zawierającym rozpuszczalnik, należy odczekać, aby związki lotne rozpuszczalnika odparowały ( czas oczekiwania ok. 2 do 4 godz. przy temperaturze ok. +20oC )

kalkulacja cenowa

| Gruntowanie | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Eurolan FK 21 | ok. 0,25 kg/m2 | 9,23 €/kg (poj. 9 kg) | 2,31 €/m2 |
| Powłoka |  |  |  |
| Eurolan FK 22 (jasnoszary) | ok. 0,3 kg/m2 | 11,40 €/kg (poj. 10kg) | 3,42 €/m2 |

7/ Powłoka zabezpieczająca, chemoodporna - EUROLAN-FK 40 (reaktory biologiczne)

Gruntowanie podłoża.

Gruntowanie normalnie chłonnego podłoża wykonać materiałem EUROLAN-FK 40 – dwuskładnikową żywicą reakcyjną na bazie żywicy epoksydowej rozcieńczonej 20% wody. Tak rozcieńczony preparat nakłada się równomiernie i kryjąco, za pomocą wałka lub szczotki.

zużycie:	EUROLAN-FK 40  ok. 150 g/m2

Nanoszenie powłoki malarskiej

Powłokę malarską wykonać z materiału EUROLAN-FK 40 - dwuskładnikowej żywicy reakcyjnej na bazie żywicy epoksydowej. Żywicę nanosić na jeszcze lepkie zagruntowane podłoże.

zużycie:	EUROLAN-FK 40  ok. 2 x 300 g/m2

kalkulacja cenowa

| Powłoka | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-FK 40 | ok. 0,75 kg/m2 | 7,05 €/kg (poj. 10kg) | 5,29 €/m2 |

8/ Naprawa - Tor jezdny zgarniacza

a/ naprawa ubytków do 1cm – beton żywiczny EUROLAN-FK 20 (jeżeli jest taka potrzeba)

Warstwa sczepna

Na warstwę sczepną proponujemy zastosować materiał EUROLAN-FK 20. Jest to bezbarwna, nie zawierająca rozpuszczalników dwukomponentowa żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży. Materiał ten nakłada się na podłoże za pomocą pędzla. Naprawczy beton żywiczny należy nałożyć na jeszcze świeżą warstwę sczepną.

zużycie:	 	EUROLAN-FK 20	 		ok. 0,4kg/m2

Warstwa naprawcza do 10mm

Na jeszcze świeżą warstwę sczepną należy ułożyć warstwę betonu żywicznego.  Beton żywiczny wykonuje się  jako mieszaninę materiału EUROLAN-FK 20 - bezbarwna, nie zawierająca rozpuszczalników, 2-komp. żywica reakcyjna na bazie żywicy epoksydowej oraz suszonego piecowo piasku kwarcowego o  uziarnieniu 0,7-1,2 mm  -  w zależności od grubości nakładanej warstwy)  wymieszanych ze sobą w stosunku objętościowym 1:5.

zużycie:	     EUROLAN-FK 20	ok. 0,18 kg/1m2/każdy 1mm (beton żywiczny)

zużycie:	Piasek kwarcowy (0,7-1,2 mm  ) ok. 1,7 kg/1m2/każdy 1mm (beton żywiczny)

kalkulacja cenowa

| Warstwa sczepna | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-FK 20 | 0,4 kg/m2 | 11,75 €/kg (poj. 8 kg) | 4,7 €/m2 |
| Warstwa naprawcza do 10mm |  |  |  |
| EUROLAN-FK 20 | 0,18 kg/m2/1 cm | 11,75 €/kg (poj. 8 kg) | 2,12 €/m2/1cm |
| Piasek kwarcowy (0,7-1,2 mm ) | 1,7 kg/m2/1 cm | 0,19 €/kg (worek 50 kg) | 0,32 €/m2/1cm |

b/ powłoka zamykająca EUROLAN-FK 20

Warstwa pośrednia

Na warstwę pośrednią proponujemy zastosować materiał EUROLAN-FK 20. Jest to bezbarwna, nie zawierająca rozpuszczalników dwukomponentowa żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży. Materiał ten nakłada się na podłoże za pomocą pędzla. Jeszcze klejącą się warstwę należy posypać piaskiem kwarcowym 0,7-1,2mm.

zużycie:	 	EUROLAN-FK 20	 		ok. 0,4kg/m2

zużycie:	Piasek kwarcowy 0,7-1,2mm	 	ok. 2,5kg/m2

Warstwa nośna gr. 1.5 mm

Na warstwę pośrednią należy ułożyć warstwę betonu żywicznego.  Beton żywiczny wykonuje się  jako mieszaninę materiału EUROLAN-FK 20 - bezbarwna, nie zawierająca rozpuszczalników, 2-komp. żywica reakcyjna na bazie żywicy epoksydowej oraz suszonego piecowo piasku kwarcowego o  uziarnieniu 0,1-0,5mm  -  w zależności od grubości nakładanej warstwy)  wymieszanych ze sobą w stosunku objętościowym 1:5.

zużycie:	     EUROLAN-FK 20	ok. 0,27 kg/1m2/1,5mm (beton żywiczny)

zużycie:	Piasek kwarcowy (0,1-0,5mm  ) ok. 2,5 kg/1m2/1,5mm (beton żywiczny)

kalkulacja cenowa

| Warstwa pośrednia | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-FK 20 | 0,4 kg/m2 | 11,75 €/kg (poj. 8 kg) | 4,7 €/m2 |
| Piasek kwarcowy (0,7-1,2 mm) | 2,5 kg/m2 | 0,19 €/kg (worek 50 kg) | 0,48 €/m2/1cm |
| Warstwa nośna gr. 1.5 mm |  |  |  |
| EUROLAN-FK 20 | 0,27 kg/m2/1,5 cm | 11,75 €/kg (poj. 8 kg) | 2,12 €/m2/1,5cm |
| Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm) | 2,5 kg/m2/1,5 cm | 0,33 €/kg (worek 25 kg) | 0,83 €/m2/1,5cm |

9/ Powłoka malarska na „wieńcach” nie obciążonych mechanicznie

Zabezpieczenie powierzchni betonowych poza strefą ścieków, poddanych tylko działaniu warunkom atmosferycznym proponujemy wykonać materiałem EUROLAN-Color C. Jest to dyspersyjna farba akrylowa do ochrony i naprawy elewacji betonowych o działaniu hamującym procesy karbonatyzacyjne, dużej wodoszczelności i dobrej paroprzepuszczalności. Powłoka wykonana tą farbą szczególnie nadaje się na powierzchnie obciążone silnym, zacinającym deszczem oraz do ochrony przed agresywnym działaniem zawartych w gazach wielkoprzemysłowych dwutlenkiem węgla i dwutlenkiem siarki. Powłokę nakłada się w 2 warstwach. Pierwsza warstwa  - EUROLAN COLOR C z 10% dodatkiem wody a druga warstwa EUROLAN COLOR C nierozcieńczony.

#### Kalkulacja cenowa:

| Powłoka malarska: | Zużycie: | Cena jednostkowa: | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-Color C (jasnoszary) | 340 ml/m2 | 6,90 EUR /l (wiadro 15 l) | 2,35 EUR /m2 |

10/ Wypełnienie dylatacji

W celu wypełnienia szczelin dylatacyjnych proponujemy wykorzystać materiał PLASTIKOL-K2D. Jest to trwale elastyczny, odporny na ścieki i wodę działającą pod ciśnieniem, 2-komponentowy materiał do uszczelnień na bazie miękkich żywic poliuretanowych (system 2.210). Przed wypełnieniem szczeliny dylatacyjnej należy umieścić w niej okrągły profil wypełniający z pianki polietylenowej, którego średnica jest większa od szerokości szczeliny o ok. 33%. Głębokość umieszczenia profilu uzależniona jest od szerokości szczeliny. Poza tym  flanki szczeliny dylatacyjnej należy zagruntować materiałem PLASTIKOL-TKS V.

#### Kalkulacja - Podajemy zużycie dla przekroju wypełnienia szczeliny 2 x 1,5 cm.

|  | Zużycie: | Cena jednostkowa: | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruntowanie boków: |  |  |  |
| PLASTIKOL-TKS V | 0,02 l/mb | 17,86 EUR/szt. (opak. 0,815l) | 0,44 EUR/mb |
| Wypełnienie dylatacji |  |  |  |
| Profil okrągły 30 mm | 1m/mb | 0,41 EUR /mb | 0,41 EUR/mb |
| PLASTIKOL-K2D | 0,3 l/mb | 21,44 EUR/l | 6,43 EUR /mb |

11/ Izolacja zewnętrzna – po odkopaniu zbiornika powierzchnie stykające się z gruntem

Izolacja grubowarstwowa bitumiczna - SUPERFLEX-10, EUROLAN-3 K

Izolacja należy wykonać przy użyciu materiału SUPERFLEX-10. Jest to dwuskładnikowy preparat na bazie surowców bitumicznych i tworzyw sztucznych, które po wymieszaniu w wyniku reakcji tworzą wysokoelastyczną powłokę izolacyjną, odporną na działanie wody i wilgoci zawartej w gruncie. Najważniejszymi zaletami proponowanego materiału są: nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, można go stosować na podłożach suchych i wilgotnych, jest rozciągliwy, nie występuje podsiąkanie wody tak jak ma to miejsce w przypadku izolacji rulonowych.

#### Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać materiałem EUROLAN-3 K - koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami.

#### Izolacja

Powierzchniową izolację wykonać z materiału SUPERFLEX-10 - wysokoelastycznej, nie zawierającej rozpuszczalnika, 2-komponentowej, wzbogaconej tworzywami sztucznymi masy bitumicznej. Materiał nanosić na przeschnięty grunt.

kalkulacja cenowa

| Gruntowanie | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-3 K | 0,05 l/m2 | 1,60 €/l (poj. 30l) | 0,08 €/m2 |
| Izolacja |  |  |  |
| SUPERFLEX-10 | 3,5 l/ m2 | 2,24 €/l (poj. 30l) | 7,84 €/m2 |

12/ Izolacja wewnętrzna – w przypadku nie funkcjonującej izolacji zewnętrznej

##### Izolacja mineralna elastyczna CERINOL-DS FLEX

Uszczelnienie powierzchni wewnętrznej zbiornika proponujemy wykonać z materiału CERINOL-DS FLEX – elastyczna, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca. CERINOL-DS FLEX jest dwuskładnikowym produktem składającym się z jednego komponentu płynnego (zawiesina tworzywa sztucznego) i przygotowanej u producenta suchej zaprawy. Szczególne cechy produktu: szybka i łatwa obróbka, twardnienie bez tworzenia się naprężeń własnych oraz rys przy zachowaniu podanej grubości warstwy, dobra przyczepność do podłoża, nieprzepuszczalność wody (także wody pod ciśnieniem), krycie co najmniej rys o rozwartości 0,75 mm, odporność na mróz i starzenie, nie zagraża środowisku naturalnemu, ponieważ wyprodukowany jest na bazie mineralnej. Materiał należy nanosić w dwóch procesach roboczych. Pojemniki: worek 25 kg + kanister 8,5 kg

kalkulacja cenowa

| Materiał | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINOL-DS FLEX Worek 25 kg Kanister 8,5 kg | 3,6 kg/m2 | 0,62 €/kg 7,20 €/kg | 2,29 €/kg |

II. Posadzka

1a/ Naprawa posadzki (wariant I)

a/ Przygotowanie podłoża – oczyszczenie podłoża (zalecane frezowanie)

Powierzchnia betonowa  musi być przed nakładaniem powłok odpowiednio przygotowana, tzn. należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, zaolejenia, zatłuszczenia, utrudniające przyczepność, piaszczące i łuszczące się warstwy betonu, musi być usunięte mleczko cementowe. Podłoże należy czyścić aż do odsłonięcia nośnej warstwy. Podłoże ma być chłonne. Najlepszym sposobem na przygotowanie podłoża jest jego frezowanie.

b/ Warstwa sczepna CERINOL-ZH – zaprawa PCC

Warstwę sczepną proponujemy wykonać przy użyciu materiału CERINOL-ZH – mineralna, wiążąca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z hydraulicznie wiążącej zaprawy CERINOL -ZH zmieszanej z wodą. Warstwę naprawczą należy nakładać metodą „świeże na świeże”.

### Kalkulacja cenowa

| Materiał | Zużycie | Cena jedn. | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| CERINOL-ZH | 2,0 kg/m2 | 0,74 €/kg | 1,48 €/m2 |

c/ Reprofilacja przy użyciu betonu modyfikowanego materiałem EUROLAN-HL z dodatkiem włókien FIBERMESH (grubość nakładanej warstwy od 2 do 4cm)

Naprawy posadzki proponujemy wykonać przy użyciu betonu z dodatkiem włókien FIBERMESH oraz materiału EUROLAN-HL. Dodatek EUROLAN HL powinien wynosić 10 % wagi cementu, natomiast wielkość ziarna użytego kruszywa powinna być dostosowana do zakładanej grubości. EUROLAN HL – jest to dyspersja tworzywa sztucznego na bazie styrenowo-butadienowej. Dodanie tego materiału do betonu podnosi jego wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. Posiada również właściwości upłynniające. Stosowanie EUROLANU HL w znaczny sposób przyspiesza proces twardnienia betonu, a także w znacznym stopniu eliminuje skurcze powierzchni betonowej.

### Kalkulacja cenowa

| Materiał | Zużycie | Cena jedn. | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-HL | ok. 0,34 kg / m2 / 1cm | 3,90 €/kg (120 kg) | 1,33 €/m2/1 cm |
| Włókna FIBERMESH | 0,01 kg/m2/1cm | 31,95 zł/op. (0,9 kg) | 0,35 zł/m2/ 1cm |
| Kruszywo, cement |  |  |  |

1b/ Naprawa posadzki (wariant II)

a/ Przygotowanie podłoża (opis jak wyżej)

b/ Warstwa sczepna

Warstwę sczepna wykonać przy użyciu materiału o nazwie DEITERMANN EM – zaprawa jastrychowa oraz modyfikatora zapraw o nazwie EUROLAN HL. DEITERMANN EM wymieszać z dodatkiem płynu zarobowego składającego się z dyspersji EUROLAN HL i wody połączonych ze sobą w stosunku objętościowym 1:2, aż do uzyskania bezgrudkowej, jednorodnej zaprawy. Podłoże nawilżyć aż do stopnia matowo wilgotnego. Warstwę sczepną o grubości 3 do 5 mm wcierać w podłoże za pomocą szczotki. Następnie na świeżą warstwę sczepną nakładać zaprawę jastrychową.

Kalkulacja cenowa :

| Materiał | Zużycie | Cena jed. | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| DEITERMANN EM | 5,4 kg/ m2 | 0,22 EUR/kg (worek 25 kg) | 1,19 EUR/m2 |
| EUROLAN HL | 0,25 kg/ m2 | 4,03 EUR/kg (poj. 30 kg) | 1,01 EUR/m2 |

c/ Reprofilacja przy użyciu gotowej zaprawy DEITERMANN EM (grubość nakładanej warstwy od 1 do 5 cm)

Jastry proponuję wykonać stosując zaprawę jastrychową o nazwie  DEITERMAN EM. Jest to zapraw do wewnątrz i na zewnątrz.  Nadaje się do wykonania jastrychów zespolonych, ogrzewanych oraz na warstwie poślizgowej i izolacyjnej. Posiada bardzo szybkie przyrosty wytrzymałości, odpowiada zaprawie cementowej M 30.

Kalkulacja cenowa :

|  | Zużycie | Cena jed. | Koszt: |
| --- | --- | --- | --- |
| DEITERMANN EM | 18 kg/m2/1 cm | 0,32 EUR/kg (worek 25 kg) | 5,76 EUR/m2 |

2/ Powłoka malarska na posadzce wykonana materiałem EUROLAN FK 30

### a/ Gruntowanie podłoża

Gruntowanie normalnie chłonnego podłoża, zamykającego pory występujące w podłożu wykonać materiałem EUROLAN-FK 21 - bezbarwną, zawierającą rozpuszczalnik, 2-komponentową żywicą reaktywną na bazie żywicy epoksydowej.

b/ Nałożenie barwnej powłoki

Na jeszcze klejącą się warstwę gruntującą nałożyć powłokę malarska z materiału EUROLAN- FK30

zużycie:	EUROLAN-FK 30 (jasnoszary). W przypadku gruntowania podłoża materiałem zawierającym rozpuszczalnik należy odczekać ok. 2 do 4 godz. przy temperaturze +20oC, aby lotne składniki mogły odparować. ok. 0,3 kg/m2

cena:	7,07 EUR /kg	(poj. 30 kg – 6,36 €/kg m.p. poj. 3,7 kg – 12,80 €/ kg utwardzacz)

c/ Posypka piaskowa

W celu nadania powłoce faktury antypoślizgowej, świeżą, nie związaną jeszcze powłokę żywiczną posypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym (0,1-0,5 mm). Po stwardnieniu powłoki nadmiar piasku usunąć.

d/ Nałożenie barwnej powłoki

Na jeszcze klejącą się warstwę gruntującą nałożyć powłokę malarska z materiału EUROLAN- FK30

zużycie:	EUROLAN-FK 30 (jasnoszary).

kalkulacja cenowa

| Gruntowanie | Zużycie | Cena jednostkowa : | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| EUROLAN-FK 21 | ok. 0,25 kg/m2 | 9,23 €/kg (poj. 9 kg) | 2,31 €/m2 |
| Powłoka |  |  |  |
| EUROLAN-FK 30 | 0,3 kg/m2 | 7,07 EUR /kg | 2,12EUR/ m2 |
| Posypka |  |  |  |
| Piasek kwarcowy (0,1-0,5 mm) | 2,5 kg/m2 | 0,33 €/kg (worek 25 kg) | 0,83 €/m2 |
| Powłoka |  |  |  |
| EUROLAN-FK 30 | 0,3 kg/m2 | 7,07 EUR /kg | 2,12EUR/ m2 |

3/ Wypełnienie dylatacji - PLASTIKOL-19

W celu wypełnienia dylatacji proponuję wykorzystać materiał PLASTIKOL-19, Jest to stale elastyczna, nie zawierająca rozpuszczalnika, 2-komponentowa masa do zalewania spoin. Jej specjalnym przeznaczeniem jest wypełnianie szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach narażonych na intensywny ruch komunikacyjny. Jej zastosowanie w sposób pewny zabezpiecza kanty szczelin dylatacyjnych przed kruszeniem. Przed zalewaniem szczeliny dylatacyjnej należy umieścić w niej okrągły profil wypełniający z pianki polietylenowej, którego średnica jest większa od szerokości szczeliny o ok. 33%. Głębokość umieszczenia profilu uzależniona jest od szerokości szczeliny i dla 2cm szerokości wynosi 1,5 cm głębokości. Poza tym flanki szczeliny dylatacyjnej należy zagruntować materiałem PLASTIKOL TKS V.

Koszty materiałowe wypełnienia szczeliny dylatacyjnej szerokości 6 mm i 10 mm głębokości.

| Materiał | Zużycie | Cena jed. | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruntowanie boków szczeliny: |  |  |  |
| PLASTIKOL TKS V | 0,01 l/mb | 17,86 EUR/szt. (poj. 815 ml) | 0,18 EUR/mb |
| Wypełnienie szczeliny: (wymiary 2x1,5cm) |  |  |  |
| Profil okrągły (10cm | 1 m/mb | 0,15 EUR/mb | 0,41 EUR/mb |
| PLASTIKOL-19 | 0,07 kg/mb | 5,63 EUR/kg (poj. 12kg) | 0,39 EUR/mb |