ANEKS DO PROJEKTU

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, S. ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WRAZ Z BUDOWĄ/ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

BRANŻA DROGOWA

Wprowadza się następujące zmiany do opisu technicznego branży drogowej.

W punkcie nr 3.4 Nawierzchnie – zamiast poniższego tekstu:

# „warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami PMB 25/55-60– według normy PN-EN 13108-1.”

wprowadza się tekst o brzmieniu:

# warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60– według normy PN-EN 13108-1.

parametry asfaltu modyfikowanego polimerami podane są w specyfikacji technicznej.

Tabela 4b. Wymagania dla asfaltu modyfikowanego polimerami 25/55-60

| Lp | Wymaganie podstawowe | Właściwość | Metoda badania | Jednostka | 25/55-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wymaganie | Klasa |
| 1 | Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji | Penetracja w 250C | PN-EN 1426 | 0,1 mm | 25 – 55 | 3 |
| 2 | Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji | Temperatura mięknienia | PN-EN 1427 | 0C | ≥60 | 6 |
| 3 | Kohezja | Siła rozciągania (mała prędkość rozciągania) | PN-EN 13589 PN-EN 13703 | J/cm2 | ≥1 w 50C | 4 |
| 4 |  | Siła rozciągania w 50C (duża prędkość rozciągania) | PN-EN 13587 PN-EN 13703 | J/cm2 | NPD | 0 |
| 5 |  | Wahadło VIALIT (matoda uderzenia) | PN-EN 13588 | J/cm2 | NPD | 0 |
| 6 | Stałość konsystencji (odporność na starzenie wg PN-EN 12607-1) | Zmiana masy |  | % | ≤0,5 | 3 |
| 7 |  | Pozostała penetracja | PN-EN 1426 | % | ≥60 | 7 |
| 8 |  | Wzrost temperatury mięknienia | PN-EN 1427 | 0C | ≤8 | 2 |
| 9 | Inne właściwości | Temperatura zapłonu | EN ISO 2592 | 0C | ≥235 | 3 |
| 10 | Wymagania dodatkowe | Temperatura łamliwości | PN-EN 12593 | 0C | ≤-10 | 5 |
| 11 |  | Nawrót sprężysty w 250C | PN-EN 13398 | % | ≥50 | 5 |
| 12 |  | Zakres plastyczności | Podpunkt 5.1.9. normy PN-EN 14023 | 0C | TBR | 1 |
| 13 |  | Stabilność magazynowania. Różnica temperatur mięknienia | PN-EN 13399 PN-EN 1427 | 0C | ≤5 | 2 |
| 14 |  | Stabilność magazynowania. Różnica penetracji | PN-EN 13399 PN-EN 1426 | 0,1 mm | NPD | 0 |
| 15 |  | Spadek temperatury mięknienia po starzeniu wg PN-EN 12607-1 | PN-EN 12607-1 PN-EN 1427 | 0C | TBR | 1 |
| 16 |  | Nawrót sprężysty w 250C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 | PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 | % | ≥50 | 4 |

NPD – właściwość użytkowa nie określana

TBR – właściwość do zadeklarowania

BRANŻA ZIELEŃ

Wprowadza się następujące zmiany do opisu technicznego projektu zieleni:

- słowa „mieszanka traw Autostrada”, zamienia się na słowa „mieszanka traw do stosowania w budownictwie drogowym”

- nazwy herbicydów Starane, Chwastox, Pielik,

zamienia się na słowa w brzmieniu „ herbicydy do zieleni drogowej”

- nazwy nawozów np. Amofoska, Plon,

zamienia się na słowa w brzmieniu „nawozy do zieleni drogowej”

opracował:

Tadeusz Wyrwiński