BUDYNEK POMPOWNI WYSOKICH CIŚNIEŃ

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek pompowni wysokich ciśnień, oznaczony na mapie sytuacyjno-wysokościowej nr 11.

- Informacje o budynku

Budynek pompowni ścieków składa się z 3 części:

  - stacji trafo,

  - hali pomp,

  - dyspozytorni, będącej przedłużeniem nadziemnej części hali pomp.

Powierzchnia zabudowy:	399,45 m2

Powierzchnia użytkowa:	350,00 m2

Kubatura:		         2310,00 m3

a) stacja trafo – fot. 2, 3, 4

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem. Od strony wschodniej rampa z płyty żelbetowej.

# Fundamenty

- ławy betonowe.

# Ściany

Ściany fundamentowe i ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej. Na ścianach tynki cementowo-wapienne. Ogniomury na wysokości stropodachu popękane, cegły pokruszone, tynk odparzony (fot. 2). Zniszczenia te są wynikiem braku ocieplenia.

Ściany wymagają napraw i ocieplenia.

# Dach

Stropodach na stropie z płyt prefabrykowanych, wielootworowych. Izolacja cieplna dachu ze styropianu grubości 4cm. Pokrycie dachowe z kilku warstw papy. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Wrota i drzwi zewnętrzne

Wrota i drzwi zewnętrzne od strony wschodniej stalowe o wysokim stopniu zużycia – kwalifikują się do wymiany.

b) hala pomp – fot. 1, 14, 15, 16.

# Fundamenty

Podziemna część hali pomp to szczelna wanna żelbetowa. Stan techniczny dobry – nie ma śladów przecieków, rys ani pęknięć.

# Ściany i słupy

W części nadziemnej i poniżej poziomu terenu słupy żelbetowe, monolityczne ze wspornikami pod belkę podsuwnicową stalowa. Ściany osłonowe między słupami żelbetowymi w części nadziemnej z cegły ceramicznej pełnej.

Ściany wymagają napraw i ocieplenia.

Pomosty i schody żelbetowe monolityczne. Schody do trafostacji – o konstrukcji stalowej.

# Dach

Płyty stropodachu prefabrykowane, korytkowe, oparte na dźwigarach strunobetonowych. Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubości 4cm. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie złym.

# Ślusarka okienna i drzwiowa

Okna z kształtowników stalowych oszklone pojedynczymi szybami. Drzwi wewnętrzne z dyspozytorni stalowe dwuskrzydłowe. Skorodowane, w złym stanie technicznym.

c) dyspozytornia

# Fundamenty

Ławy fundamentowe betonowe. Ściany fundamentowe z cegły.

# Ściany

Ściany przyziemia z cegły dziurawki, bez dylatacji oddzielającej od ścian hali pomp.  Nieocieplone. Ściany ponad nadprożami popękane, cegła wykruszona, tynk odparzony (fot. 6, 7, 8, 10, 11).

Na styku ze ścianami hali pomp głębokie pionowe pęknięcia (fot. 7, 9), będące samoistną dylatacją – ściany hali pomp posadowione na wannie żelbetowej zaś dyspozytorni na ławach żelbetowych.

Wykonanie dylatacji w części podziemnej pomiędzy dyspozytornią a halą pomp oraz niewykonanie jej w części przyziemia spowodowało pęknięcia pionowe ściany przyziemia (fot. 8, 10).

# Dach

Stropodach z płyt kanałowych wielootworowych. Od strony wewnętrznej rysy i pęknięcia. Izolacja termiczna dachu ze styropianu grubości 4cm.

# Ślusarka okienna i drzwiowa

Stalowa, skorodowana, wypaczona – w znacznym stopniu zużyta.

# Instalacje

Instalacja wewnętrzna wod-kan, CO i elektryczna zniszczona, nieodpowiadajaca obecnie obowiązującym Warunkom Technicznym.

# Podłogi i posadzki

Płytki ceramiczne w WC zniszczone, popękane, kwalifikujące się do wymiany. W pozostałych pomieszczeniach lastriko, w niektórych przykryte wykładziną z PCV w złym stanie.

Brak opaski wokół budynku.

- Ocena stanu technicznego

Wanna pomieszczenia pomp w stanie dobrym. Również nadziemna część tej części budynku w stanie dobrym.

Konstrukcja stacji trafo w stanie zadowalającym.

W budynku dyspozytorni ściany nośne i osłonowe popękane, elementy wykończeniowe w bardzo złym stanie technicznym.

### Trafostacja oraz hala pomp kwalifikują się do dalszej eksploatacji.

Wymagają wykonania napraw bieżących.

Część budynku stanowiąca dyspozytornię nadaje się do rozbiórki, a na jej miejscu wykonania nowego segmentu zapleczowego.

- Zalecenia

Budynek nie spełnia wymogów dopuszczalnych współczynników przenikania ciepła określonych w załączniku (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku) do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Budynek w dobrym stanie technicznym, może być użytkowany. Należy jednak wykonać następujące roboty:

- Rozebranie części parterowej – dyspozytorni i wykonanie nowej, oddylatowanej od hali pomp,

- Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą i stropodachu płytami styropianowymi w okładzinie z papy, na których wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej,

- Po odkopaniu ścian hali pomp wykonanie do głębokości 1m ocieplenia,

- Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,

- Wymiana instalacji CO, wodociągowo-kanalizacyjnej, oświetleniowej,

- Wykonanie nowych posadzek i okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- Schody betonowe obłożyć płytkami ceramicznymi,

- Nowe posadzki w części niezagłębionej, remont części sanitarnej,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wrót w stacji trafo.

- Wykonać nowe klamrowe wejście na dach, stosując wymiary i zabezpieczenia wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

- Wokół budynku wykonać opaskę betonową o szerokości 50cm, ze spadkiem od budynku.

Fot. 1							Fot. 2

Fot. 3							Fot. 4

Fot. 5							Fot. 6

Fot. 7							Fot. 8

Fot. 9							Fot. 10

Fot. 11 						Fot. 12

Fot. 13						Fot. 14

Fot. 15							   Fot. 16

Fot. 17